TECHNICKÝ LIST

### NIBOFLOOR PK ELASTIC

Hybridní lepidlo pro parkety a laminátové krytiny – bez obsahu rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ:

Jednosložkové lepidlo NIBOFLOOR PK ELASTIC je určené pro elastickou pokládku mozaikových parket, vlysů, hotových parket dle DIN 280 a masivních parket, stejně jako širokého spektra exotických parket, průmyslové mozaiky, dřevěné dlažby RE (DIN 68702) a laminátových krytin na savé i nesavé podklady, jako cementový potěr, litý anhydritový potěr a podklady upravené stěrkovými hmotami, vhodnými pro instalaci parket.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel, silikonu a izokyanátů

- připravené ke zpracování (žádné míšení složek)

- dobrá stálost žeber lepidla

- bez obsahu vody (žádné nabývání parket po pokládce)

- pachově neutrální

- pružné po vyzrání (plně přenáší nabývání a sesychání dřeva)

- univerzální a jisté použití

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Báze | silylem terminované polyethery neutrálně zesíťující |
| --- | --- |
| Barva | světle hnědá |
| Viskozita | roztíratelná |
| Specifická hmotnost | 1,7 g/cm3 |
| Teplota při zpracování | optimum mezi +18(C až +23(C, ne pod +10(C, ne přes 65% rel. vlhkosti vzduchu v místnosti |
| Otevřená doba pro lepení (při +200C/50% rel. vlhkosti vzduchu) | cca 30 minut |
| Spotřeby doporučených ozubených stěrek | mozaika a hotové parkety (8 mm silné, do 40 cm délky): B2: cca 700 g/m2 10 mm masiv (max. rozměr 250x50x10 mm): B5: cca 800 až 1000 g/m2 vlysy, krátké hotové parkety (do 100 cm), průmyslová mozaika, dřevěná dlažba RE (tenčí než 40 mm): B5: cca 800 až 1000 g/m2 |
| Zatížitelnost | cca 24 - 48 hodin |
| Možnost povrchové úpravy | nejdříve po 48 hodinách, dle typu parket, savosti podkladu a klimatu v místnosti |
| Vhodné pro podlahové vytápění | ano – vyžádejte si bližší informace |
| Rozpouštědla, příp. čistící prostředky | ředidlo SOLVENT 250 nebo SOLVENT 270 |

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Při položení podlahových krytin musí být podklad dle DIN 18365 rovný, suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Musí být izolován proti vzlínající vlhkosti a tlakové vodě podle předepsaných norem.

Čisté a suché lepené plochy jsou také předpokladem i při jiných lepeních.

Cementový potěr při přímém lepení parket:

Přebroušený cementový potěr důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Použití základového nátěru není nutné.

Anhydritový litý potěr při přímém lepení parket:

Potěr dle předpisu výrobce zabrousit a důkladně vysát průmyslovým vysavačem.

Potěr z litého asfaltu při přímém lepení parket:

Nový, dobře popískovaný litý asfalt důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Starý podklad z litého asfaltu základovat pomocí NIBOGRUND E 30 s posypem čerstvého nátěru jemným křemičitým pískem QUARZSAND.

Systémové produkty pro odborné vyrovnání a vyhlazení nerovností podkladu:

základové nátěry: NIBOGRUND G 17, NIBOGRUND E 30 (+ posyp pískem QUARZSAND)

vyrovnávací hmoty: NIBOPLAN U, NIBOPLAN 300, NIBOPLAN EXPRESS, NIBOPLAN DE

ZPRACOVÁNÍ:

Lepidlo se nanáší jednostranně na podklad vhodnou zubovou stěrkou v rovnoměrné vrstvě. Instalované podlahové prvky se kladou ihned do lože lepidla a důkladně se přiklepnou. Věnujte pozornost tomu, aby rubová strana parket byla lepidlem v celé ploše rovnoměrně pokryta. Pro hrubé podklady použijte stěrku s větším ozubením. Znečištění lepidla z podlahy ihned setřete např. pomocí leštícího vosku. Postupujte pečlivě podle návodu pokládání výrobce parket!

| Skladování a likvidace obalu |  |
| --- | --- |
| Skladovat v suchu v uzavřeném obalu! Chránit před mrazem, otevřené obaly okamžitě uzavřít. Skladovatelnost 6 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 06 (kal lepidel bez halogenových rozpouštědel a/nebo těsnících materiálů bez halogenových rozpouštědel). Nevytvrzený materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vytvrzený, resp. vyschlý materiál likvidujte jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly předejte na řízenou skládku. Obaly s nevytvrzenými zbytky výrobku likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. |
| Bezpečnostní opatření |
| Při zachování běžných pravidel osobní hygieny výrobek nepředstavuje žádné riziko. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky - ochranné rukavice a ochranné brýle. Nedovolte, aby se neředěný výrobek nebo jeho větší množství dostal do spodních vod, vodstva nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi! |
| První pomoc |
| Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu několika minut tekoucí vlažnou vodou. Následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte neprodleně lékařské ošetření. |

DODÁVANÉ BALENÍ:

plastové vědro		- 17 kg